## Slide 1
0.3 Pitch BGA 印刷短路改善 专项技术报告
DEEP TECH SOLUTION REPORT
主导人：钱刚 (SMT ME 主管)
Notes: 各位同仁，今天我们聚焦一个关键挑战：0.3 Pitch BGA 印刷短路问题。这个专项技术报告，将深入剖析我们如何通过系统性优化，显著提升了生产良率。我们将从问题根源出发，逐步揭示解决方案，并分享实战中的宝贵经验。我的目标是，通过今天的分享，为大家提供一套可复制、可推广的精细化制程管理思路。

## Slide 2
项目背景与核心挑战
PROJECT BACKGROUND
行业趋势与物理瓶颈
微小化需求：0.3 Pitch BGA 成为高密度组装的主流选择。
间距极限：焊盘间隙仅约 0.1mm，对印刷精度提出严苛挑战。
现状痛点分析
高不良率：初始试产 SPI 桥接率高达 7.5%。
产能受阻：频繁清锡与返修严重制约生产 UPH。
核心挑战：在容错率几乎为零的物理极限下，实现量产良率的稳步提升。
Notes: 我们先来看项目背景与核心挑战。当前，微小化是行业大趋势，0.3 Pitch BGA 已成为高密度组装的主流。但这也带来了严峻的物理瓶颈，焊盘间隙仅约0.1毫米，对印刷精度提出了极致要求。初期试产时，我们面临着高达7.5%的SPI桥接率，这严重阻碍了产能，导致频繁清锡和返修。我们的核心挑战，就是在这种几乎零容错的物理极限下，实现量产良率的稳步提升。

## Slide 3
根因分析：多维度失效定位
01 钢网设计 (Stencil Design)
开口面积比（Area Ratio）不足，导致锡膏释放率不稳定，边缘易产生毛刺渗锡。
02 锡膏特性 (Solder Paste)
粘度波动与颗粒度（Type 4 vs Type 5）对细间距脱模的流动性影响显著。
03 印刷参数 (Process Params)
压力过大导致网下渗锡，脱模速度过快引起锡膏拉尖，直接诱发桥接。
04 设备状态 (Machine Status)
DEK 印刷机擦拭效能不足或视觉对位精度漂移，累积制程误差。
Notes: 面对如此严峻的挑战，我们进行了多维度的根因分析。首先，钢网设计是关键，开口面积比不足导致锡膏释放不稳定，边缘毛刺渗锡。其次，锡膏本身的粘度波动和颗粒度，对细间距脱模的流动性影响巨大。再者，印刷参数设置不当，如压力过大或脱模速度过快，直接诱发了桥接。最后，设备状态，特别是DEK印刷机的擦拭效能和视觉对位精度，也累积了制程误差。这些因素共同导致了短路问题的频发。

## Slide 4
01
核心对策一：钢网“三维”优化方案
DIMENSION 01
开口尺寸优化
精准缩减开口尺寸，增加焊盘间的物理安全间距，从源头阻断渗锡路径。
0.20 → 0.18 mm
DIMENSION 02
厚度规格微调
优化面积比（Area Ratio），提升锡膏释放率，确保印刷厚度的一致性。
0.10 → 0.08 mm
DIMENSION 03
材料工艺升级
采用激光切割+电抛光+纳米涂层（FG/Nano），降低锡膏与孔壁的粘连力。
FG / Nano Coating
优化核心
增加焊盘间距
释放率提升
+15% Efficiency
物理屏障
纳米防粘连
Notes: 针对根因分析的结果，我们的核心对策之一，就是对钢网进行“三维”优化。首先是开口尺寸的精准缩减，从0.20毫米优化到0.18毫米，这直接增加了焊盘间的物理安全间距，从源头阻断了渗锡。其次，我们微调了钢网厚度，从0.10毫米减至0.08毫米，这显著提升了锡膏释放率，确保了印刷厚度的一致性。最后，我们升级了材料工艺，采用了激光切割、电抛光和纳米涂层技术，大幅降低了锡膏与孔壁的粘连力。这些优化措施，共同构筑了防止短路的物理屏障。接下来，我们将探讨印刷参数的闭环调机逻辑。

## Slide 5
MODULE 02
核心对策二：印刷参数闭环调机逻辑
压力控制
5.5 kgf
由初始 9kgf 优化至 5.5kgf，消除因压力过大导致的挤压渗锡，确保锡膏边缘清晰度。
脱模逻辑
1.2mm @ 0.5mm/s
增加脱模行程并设定极慢速脱模，防止锡膏与网板粘连导致的拉尖与桥接。
擦拭组合
W+V+D Mode
开启“湿擦 + 真空 + 干擦”强力循环，彻底清除网孔底部残留，维持印刷一致性。
钱刚调机心得：精密参数闭环
针对 0.3 Pitch 极小间距，调机核心在于“柔性印刷”。通过降低压力与极慢脱模的组合，在物理极限边缘寻找锡膏成型的最优解。
Notes: 我们来看核心对策二，印刷参数的闭环调机逻辑。这部分是基于我们对0.3 Pitch BGA的深入理解，通过精细化调整，实现了印刷质量的显著提升。我们将刮刀压力从9kgf优化到5.5kgf，这有效消除了挤压渗锡，确保了锡膏边缘的清晰度。同时，我们增加了脱模行程，并设定了0.5mm/s的极慢速脱模，这有效防止了锡膏与网板粘连导致的拉尖和桥接。最后，我们采用了“湿擦+真空+干擦”的强力擦拭组合，彻底清除了网孔底部的残留，保证了印刷的一致性。这些措施共同构成了我们解决0.3 Pitch BGA印刷短路问题的关键。

## Slide 6
改善效果：KPI 量化对比报告
SPI 桥接率对比 (Before vs After)
首件一次合格率
85.0% → 99.8%
17.4%
清锡频率 (PCS/WIPE)
5 → 15
300%
炉后短路率 (PPM)
5000 → <100
达标
数据驱动决策：通过参数闭环优化，成功实现 0.3 Pitch BGA 制程能力的跨越式提升。
Notes: 现在，我们来看一下这些优化措施带来的量化改善效果。从SPI桥接率对比来看，我们的改进是显著的。首件一次合格率从85.0%提升到了99.8%，这是一个17.4%的巨大飞跃。清锡频率也从每5片擦拭一次，提升到了每15片擦拭一次，效率提升了300%。更重要的是，炉后短路率从5000 PPM大幅降低到小于100 PPM，完全达到了我们的目标。这些数据充分证明了我们通过参数闭环优化，成功实现了0.3 Pitch BGA制程能力的跨越式提升。接下来，我们将对这些成果进行总结，并探讨如何将其标准化。

## Slide 7
总结与标准化输出报告
技术成果沉淀
成功攻克 0.3 Pitch BGA 印刷短路行业难题，通过“优化钢网+严格控制印刷参数”双重优化，实现了极小间距下的稳定量产。
标准化指引输出
输出《细间距 BGA 钢网设计与印刷参数优化指引》，将个人实战经验转化为部门可复制的工艺资产。
管理价值体现
推动工艺管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型，通过参数闭环显著提升了产线稼动率与一次合格率。
“以技术突破瓶颈，以标准驱动品质。”
钱刚 (Bill Qian)
SMT ME 主管
Notes: 最后，我们来总结一下这次项目，并探讨如何将这些宝贵的经验标准化输出。我们成功攻克了0.3 Pitch BGA印刷短路这个行业难题，通过“钢网+参数”的双重优化，实现了极小间距下的稳定量产。我们还将这些实战经验沉淀下来，输出了《细间距 BGA 钢网设计与印刷参数优化指引》，这使得我们的个人经验转化为了部门可复制的工艺资产。这不仅推动了工艺管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型，也通过参数闭环显著提升了产线的稼动率与一次合格率。我们的目标是“以技术突破瓶颈，以标准驱动品质”，我们将继续努力，为公司创造更大的价值。