## Slide 1
SMT新人调机培训
从理论到实操：核心设备全流程精调与案例解析
DEK
PEMTRON
FUJI
BTU
MIRTEC
SMT ENGINEERING TRAINING SERIES // VER 2.0 // 2024

## Slide 2
目录 / CONTENTS
01
印刷工艺 (DEK)
精密对位系统、闭环压力控制、脱模参数优化及BGA案例分析。
02
SPI检测 (奔创)
3D成像原理、AI融合算法、SPC数据闭环与公差精调。
03
贴片工艺 (Fuji)
模块化贴装头、视觉校正系统、抛料率控制与0402立碑整治。
04
回流焊接 (BTU)
多区温控技术、炉温曲线四阶段、氮气保护与BGA空焊优化。
05
AOI检测 (美陆/奔创)
2D与3D技术对比、程序精调策略、BGA虚焊拦截方案。
06
课后考核
理论知识测评、常见缺陷诊断简答及实操验证环节。

## Slide 3
01
印刷工艺 (DEK)：精密对位与压力控制
核心技术要点
视觉对位系统 (Vision Alignment)
采用高分辨率CCD识别MARK点，实现X/Y/θ三轴线性补偿，消除PCB制造公差。
Alignment Accuracy: ±17.0μm @ 2 Cpk
闭环压力控制 (Closed-loop Pressure)
力传感器实时监测刮刀接触力，动态调整确保锡膏呈理想圆柱状滚动。
Optimal State: Consistent Solder Paste Rolling
脱模参数优化 (Separation Strategy)
针对细间距QFP/BGA，采用两段式慢速分离，减少拉尖与塌陷。
Speed: 5-10mm/s for Fine Pitch
案例分析：0.4mm BGA 桥接整治
1
现状分析：SPI检测发现BGA焊盘间大量拉尖与桥接，回流后短路率5%。
2
调机优化：降低刮刀压力（5kgf → 4kgf），增加湿擦频率。
3
脱模调整：第一段0.5mm以2mm/s慢速分离，确保平稳脱模。
4
结果验证：短路率降至0.2%，SPI高度/体积分布趋于正态。
DEK 对位精度
±17.0 μm

## Slide 4
实战案例：0.4mm BGA 桥接整治深度解析
故障排除路径 (Troubleshooting)
Step 1: SPI 数据回溯 确认桥接位置的锡膏体积/面积分布，识别是否有渗锡趋势。
Step 2: 印刷机状态检查 核查刮刀压力、脱模速度及网板底部是否有残余锡膏。
Step 3: 贴片压力验证 检查 Fuji 贴片机 Z 轴行程，确认是否因压力过大挤压锡膏。
Step 4: 预防性措施实施 调整网板擦拭频率，引入 Nano 涂层网板，优化缩孔设计。
↓
↓
↓
核心调机参数对比
关键参数
标准设定
0.4mm BGA 优化
刮刀压力
6 - 8 kgf
4 - 5 kgf
脱模速度
5 - 10 mm/s
0.5 - 1.0 mm/s
擦拭模式
Dry Wipe
Vac + Wet + Dry
贴装压力
1.5 - 2.0 N
1.0 - 1.2 N
网板设计
1:1 Opening
5-10% Reduction
专家结论：对于 0.4mm Fine Pitch 组装，“轻压力、慢脱模、强擦拭”是解决桥接的黄金法则。引入 SPI-M2M 闭环可将拦截率提升至 99% 以上。

## Slide 5
02
SPI检测 (奔创)：3D成像原理与闭环控制
3D成像原理
莫尔条纹相位偏折技术
通过多频条纹投影与相位解缠，精确重建锡膏三维形
貌，获取真实高度信息。
多光源融合系统
RGB三色LED照明，消除阴影效应，确保
01005/008004
焊盘检测精度。
高分辨率成像
12M Pixel
工业相机，捕捉微米级特征，保证检测
稳定性。
AI算法与SPC
AI融合传统算法
深度学习识别复杂缺陷模式，实现低误报与零漏检，
提升检测鲁棒性。
SPC数据分析
实时监控
Cpk / 平均值 / 标准差
，预警制程偏移。
M2M 闭环控制逻辑
SPI检测数据 → 自动分析 → 印刷机参数补偿 (压力/擦拭)
案例：BGA公差优化
背景：
某通信产品BGA频繁报出少锡与桥接，回流后空焊率
高。
优化方案：
1. 体积公差收紧：
75%-150% → 80%-130%
2. 启用灵敏桥接算法
3. 联动印刷机增加真空擦拭频率。
结果：BGA焊接良率提升 90%，返修成本大幅下降。

## Slide 6
03
贴片工艺 (Fuji)：高速高精度贴装
核心技术架构
模块化贴装头 (Modular Heads)
支持H01(大型异形)至H24(超高速)贴装头灵活切换，覆盖008004至大型IC。
±25μm
Chip Accuracy
±30μm
QFP Accuracy
智能视觉校正 (Vision System)
向上/向下相机实时检测元器件中心、旋转角、引脚共面性及极性。
<0.01%
Target Reject Rate
100%
Polarity Check
案例：0402立碑缺陷整治
压力微调：将贴装压力从1.5N降至1.2N，减少元器件在贴装瞬间的滑动。
视觉优化：调整识别阈值，提高0402微小元件中心点识别精度。
吸嘴维护：更换磨损的专用吸嘴，增加清洁频率，确保真空吸力稳定。
联动效果：立碑率从0.3%降至0.02%，抛料率显著改善。
FUJI AIMEX/XPF SERIES // HIGH-SPEED PRECISION

## Slide 7
04
回流焊接 (BTU)：热管理与炉温曲线优化
典型无铅回流焊温度曲线 (Reflow Profile)
P1
预热区 (Preheat): 升温速率 1-3°C/s，挥发溶剂，防止热冲击。
P2
均温区 (Soak): 150-180°C，消除温差，激活助焊剂。
P3
回流区 (Reflow): 峰值 235-245°C，TAL 60-90s，形成焊点。
案例：BGA 空焊优化
针对服务器主板大尺寸 BGA 焊接不良的参数调整对比：
参数项
优化前
优化后
氮气氧含量
500 ppm
< 50 ppm
峰值温度
235 °C
242 °C
回流时间(TAL)
55 s
75 s
冷却速率
2.5 °C/s
4.0 °C/s
调机结论：
通过提升氮气纯度减少氧化，并适当增加热输入（Peak/TAL），确保大热容量 BGA 焊球充分润湿，空焊率降低 85%。

## Slide 8
实战案例：0201 抛料与立碑优化方案
F1 (润湿力不均)
立碑机理：焊盘两端表面张力失衡导致的力矩偏差
优化维度
调机参数 / 动作
预期效果
吸嘴选型
更换为
0.5mm 高精度吸嘴
提升吸取稳定性，降低抛料率
贴装压力
由 1.5N 降至
1.2N
减少元器件在锡膏上的弹跳
视觉识别
启用
Side Lighting
侧光模式
增强微小元件边缘轮廓对比度
Feeder 校准
执行
Vision Auto-teach
修正吸取偏移量 (目标 <±0.03mm)
回流匹配
预热斜率控制在
< 2.0°C/s
减缓焊膏熔化瞬间的张力冲击
专家建议：针对 0201/01005 微小元件
“抛料看吸嘴，立碑看压力”。抛料多为吸嘴磨损或真空堵塞引起；立碑则多与贴装压力及回流温升速率相关。调机时应优先检查 Feeder 吸取中心，再微调 Z 轴行程。

## Slide 9
05
AOI检测：2D与3D技术对比及应用
特性对比
美陆 2D AOI (Mirtec)
奔创 3D AOI (Pemtron)
成像原理
多角度LED照明 + 2D平面图像比对
莫尔条纹投影 + 3D点云高度测量
核心优势
检测速度快，擅长错件、极性、偏移
精确测量高度/体积，拦截虚焊、浮高
BGA检测
仅能检测外围偏移，无法识别内部虚焊
共面性检测
，识别焊球高度差异
误判/漏判
易受颜色、阴影干扰，误判率较高
3D数据过滤干扰，极低漏判率
BGA虚焊拦截方案
程序精调：
启用BGA专用3D检测模块，设定
高度阈值 > 0.1mm
。
体积监控：
设定体积公差为标准值的
80% - 130%
。
共面性：
实时计算所有焊球顶端平面度，拦截翘曲导致的虚焊。
品质闭环优化
数据回溯：
AOI发现连续少锡报警，自动反馈至DEK印刷机。
库管理：
使用Golden Board学习建立标准焊点库，降低误报。
结果：
BGA虚焊漏检率从2D时代的
15% 降至 <1%
。

## Slide 10
06
课后考核：实战技能验证
理论知识测评
Q1.
DEK印刷机在对位时，±17.0μm 精度主要通过什么实现？
A. 刮刀压力 B. CCD相机与MARK点补偿 C. 擦拭频率
Q2.
奔创SPI采用哪种技术重建锡膏3D形貌？
A. 激光扫描 B. 莫尔条纹相位偏折 C. 2D阴影分析
Q3.
回流焊中，哪一阶段主要负责激活助焊剂并消除温差？
A. 预热区 B. 均温区 C. 回流区 D. 冷却区
Q4. 填空：Fuji贴片机抛料率优化的目标通常应控制在 ____ 以下。
简答与实操验证
Q5. 简述：当AOI报出BGA大量虚焊时，应从哪些调机参数入手优化？
实操任务 A：DEK 压力判定
在设备运行状态下，观察锡膏滚动情况，判断当前刮刀压力是否合适，并说明理由。
实操任务 B：BTU 曲线分析
使用KIC测温仪导出当前产品曲线，分析峰值温度与TAL是否符合锡膏TDS要求。
评分标准
理论(40%) + 简答(30%) + 实操(30%)。总分85分以上准予上岗。
QUALIFIED FOR OPERATION

## Slide 11
实战案例：厚板/大热容量组件温差优化
Delta T (温差) 成因分析
热容量差异 (Heat Capacity)
大尺寸 BGA/电感与周围小电阻受热速率不一致，导致中心点升温滞后。
热风循环不均 (Convection)
炉内边缘与中心风速差异，导致板面各处热对流系数不统一。
多层板导热滞后
12层以上高密度 PCB 内层铜箔吸收大量热能，延缓了焊盘达到熔点的时间。
BTU 回流焊优化对策
优化维度
调机动作
建议数值
链速调整
降低链速，延长受热时间
-5 ~ 10 cm/min
风速控制
提升中心温区风扇转速
+500 ~ 800 RPM
均温补偿
提高均温区 (Soak) 温度
+5 ~ 8 °C
氮气纯度
降低氧含量，增强润湿
< 50 PPM
专家结论：解决厚板温差的核心在于“以时间换空间”。通过降低链速并配合高风速热对流，可将 Delta T 控制在 5°C 以内，彻底根治 BGA 虚焊。

## Slide 12
调机参数汇总：DEK / FUJI / BTU 专家建议值
DEK 印刷机
关键参数
建议范围
刮刀压力
4 - 8 kgf
印刷速度
30 - 60 mm/s
脱模速度
0.5 - 1.0 mm/s
脱模距离
0.5 - 1.5 mm
擦拭频率
3 - 5 pcs/wipe
FUJI 贴片机
关键参数
建议范围
贴装压力 (0201)
1.0 - 1.2 N
贴装压力 (BGA)
1.5 - 2.0 N
吸取中心偏差
< ±0.03 mm
真空检测阈值
-60 ~ -80 kPa
抛料率目标
< 0.01 %
BTU 回流焊
关键参数
建议范围
均温区时间
60 - 120 s
回流时间 (TAL)
60 - 90 s
峰值温度
235 - 248 °C
升温斜率
1.0 - 3.0 °C/s
氧含量 (N2)
< 500 PPM
查：数据驱动
对：首件对比
动：单一变量
验：结果验证